## Slide 1
SF2X RQMD6.66 ET results
EDS mapping (Cu/Si/O/Ta) / Barrier/Cu 계면 HR-TEM
WAFER |  | POR (RNG7TB_20) | RQMD6_19 | RQMD6_7 | RQMD6_14 | RQMD6_16 | RQMD6_8
ALD cycle |  | 40cy | 45cy | 40cy | 40cy | 50cy | 100cy
LK depo |  | HDLK | HDLK | HDLK+HMDS | ULK-B | pSiCOH | HDLK
AASI |  | 23.56 | 23.66 | 23.69 | 23.78 | 23.93 | 23.78
AMI |  | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.5
ACI |  | 9.8/9.9 | 9.9/9.9 | 9.9/10.0 | 10.0/9.8 | 10.1/10.1 | 10.1/10.1
CMBSRP | Open | 100% | 99% | 95% | 97% | 98% | 98%
VCHN | Open | 100% | 95% | 98% | 99% | 66% | 59%
 | Short | 100% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100%
Via Rc (Ω) |  | 42.5 | 40.3 | 40.6 | 43.1 | 63.4 | 106.9
●
평가목적 ; I1 RSBM TaN ALD cycle 100cy, 45cy, 50cy window 평가
●
평가결과 ;
Profile (ALD cycle / LK depo split, POR 대비)
- 45cy (RQMD6_19): AASI Δ+0.10, AMI 9.4 · ACI 9.9/9.9로 POR과 근접
- HDLK+HMDS (RQMD6_7): AASI Δ+0.14, AMI 9.5 · ACI 9.9/10.0로 POR과 근접
- ULK-B (RQMD6_14): AASI Δ+0.22, AMI 9.6 · ACI 10.0/9.8로 POR과 근접
- pSiCOH/50cy (RQMD6_16): AASI Δ+0.37로 변동 최대, AMI 9.8 (POR 9.5) 소폭 상향
- 100cy (RQMD6_8): AASI Δ+0.23, AMI 9.5 · ACI 10.1/10.1로 POR과 근접
Yield (CMBSRP / VCHN Open·Short)
- 45cy: Via Rc 40.3Ω(-5%), CMBSRP 99%로 POR 동등, VCHN Open 95%(-5%p) → 전 item POR 동등
- HDLK+HMDS: Via Rc 40.6Ω(-4%), CMBSRP Open 95%(-5%p), VCHN 98/98%로 POR 동등 → 유의차 없음
- ULK-B: Via Rc 43.1Ω(+1%), CMBSRP 97%로 POR 동등, VCHN 99/99%로 POR 동등 → 유의차 없음
- pSiCOH/50cy:Via Rc 63.4Ω(+49%), CMBSRP 98%로 POR 동등, VCHN Open 66%(-34%p) → inhibitor 국부 pinhole 로 bottom TaN 초기 핵생성, Rc 상승 동반 open 추정
- 100cy:Via Rc 106.9Ω(+152%), CMBSRP 98%로 POR 동등, VCHN Open 59%(-41%p) → line보다 via 연결부 열화
결론
- 45cy·HDLK+HMDS·ULK-B 는 POR 대비 전 항목 동등 → 후보 조건, pSiCOH/50cy·100cy 는 Open 열화
- 100cy Open fail die 단면 분석 필요
- via chamfer 무너짐 / top pinch-off void 여부 TEM 확인 예정
- 측벽 fence / residue 여부 TEM 확인
LogicTD 소나연