## Slide 1
SF1.0 KVED QLDSR040.62 ET results
WAFER |  | POR (QLDSR040_7) | QLDSR040_4 | QLDSR040_19 | QLDSR040_8 | QLDSR040_21
ALD cycle |  | 40cy | 50cy | 100cy | 45cy | 50cy
ASEI |  | 9.5/9.2 | 9.5/9.2 | 9.6/9.2 | 9.6/9.1 | 9.6/9.2
AMI |  | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1
ACI |  | 8.9/8.7 | 8.9/8.8 | 8.9/8.8 | 9.0/8.6 | 9.1/8.7
AHI |  | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1
CMBSRP | Short | 97% | 96% | 96% | 95% | 96%
VCHN | Open | 96% | 90% | 51% | 92% | 92%
 | Short | 100% | 98% | 100% | 98% | 97%
Via Rc (Ω) |  | 68.8 | 77.8 | 120.0 | 70.1 | 91.6
Barrier/Cu 계면 HR-TEM
●
평가목적 ; M1 RSBM TaN ALD cycle 100cy, 45cy, 50cy window 평가
●
평가결과 ;
Profile (ALD cycle split, POR 대비)
- 50cy (QLDSR040_4): ASEI Δ+0.02, AMI 9.1 · ACI 8.9/8.8로 POR과 근접
- 100cy (QLDSR040_19): ASEI Δ+0.08, AMI 9.1 · ACI 8.9/8.8로 POR과 근접
- 45cy (QLDSR040_8): ASEI Δ+0.08, AMI 9.1 · ACI 9.0/8.6로 POR과 근접
- 50cy (QLDSR040_21): ASEI Δ+0.08로 변동 최대, AMI 9.1 · ACI 9.1/8.7로 POR과 근접
ET yield (Open·Short)
- 50cy: Via Rc 77.8Ω(+13%), CMBSRP 96%로 POR 동등, VCHN Open 90%(-6%p) → 유의차 없음
- 100cy:Via Rc 120.0Ω(+74%), CMBSRP 96%로 POR 동등, VCHN Open 51%(-45%p) → ALD cycle 과다로 inhibitor selectivity breakdown → via bottom TaN 성장, Rc 상승 및 open
- 45cy: Via Rc 70.1Ω(+2%), CMBSRP 95%로 POR 동등, VCHN Open 92%(-4%p) → 전 item POR 동등
- 50cy:Via Rc 91.6Ω(+33%), CMBSRP 96%로 POR 동등, VCHN Open 92%(-4%p) → 전 item POR 동등
결론
- 50cy·45cy·50cy 는 POR 대비 전 항목 동등 → 후보 조건, 100cy 는 Open 열화
- 100cy Open fail die 단면 분석 필요
- HMDS 처리 split 은 접촉각 80~88° 회복 여부 별도 확인
- 45~50 cycle selectivity window 재확인 split 진행 예정
자료 작성: Logic TD 민지훈