## Slide 1
SF0.7 KVFG QIXJA058.65 ET results
금속/Ru 계면 산화막 TEM / Cu/liner/barrier TEM-EDS / Ru liner / dielectric 계면 TEM-EDS
WAFER |  | POR (QSUXJ034_19) | QIXJA_8
Ru liner |  | O2-ALD | O2-ALD
Trench etch |  | POR(-T3) | T3
AASI |  | 22.43 | 22.71
ACI |  | 9.9/9.5 | 10.3/9.6
ASI |  | 9.0 | 9.3
CMBSRP | Open | 100% | 99%
 | Short | 99% | 98%
VCHN | Open | 100% | 97%
 | Short | 100% | 64%
Via Rc (Ω) |  | 34.8 | 38.0
●
평가목적 ; M3 Ru liner O2-ALD 계면 산화 억제 평가
●
평가결과 ;
Profile (Ru liner / Trench etch split, POR 대비)
- T3 (QIXJA_8): AASI Δ+0.27, ACI 10.3/9.6 (POR 9.9/9.5) 소폭 상향
Yield (CMBSRP / VCHN)
- T3: Via Rc 38.0Ω(+9%), CMBSRP 99/98%로 POR 동등, VCHN Short 64%(-36%p) → via chamfer 무너짐으로 V-M space 감소, short 추정
결론
- POR 대비 전 항목 동등한 split 없음, T3 Short mode 지배적
- T3 CD targeting 후 short 재확인 필요
- TDDB (Cu+ drift) 결과 대기, 2 die hold
Logic TD 김예준