## Slide 1
SF1.0 KVFG QYSFM057.65 ET results
16nm pitch Ru line TEM (imec) / Ru line TEM (AR≈3)
WAFER |  | POR (RDJ7LB_7) | QYSFM_2 | QYSFM_11
ALE |  | - | RuO4 over | Thermal ALE
Ru etch |  | O2/Cl2 RIE | RIE+IBE trim | Segmented E-C
AASI |  | 22.68 | 22.00 | 22.26
ASEI |  | 9.3 | 8.4 | 9.0
ACI |  | 9.5 | 9.0 | 9.1
SiN ACI |  | 9.4 | 9.0 | 9.0
Ru ACI |  | 8.2 | 7.7 | 7.8
CMBSRP | Short | 100% | 87% | 99%
VCHN | Open | 100% | 74% | 97%
 | Short | 100% | 100% | 99%
V1 Rc (Ω) |  | 74.7 | 76.8 | 65.8
VA Rc (Ω) |  | 67.5 | 61.6 | 69.1
●
평가목적 ; M1 ALE / Ru etch split 평가
●
평가결과 ;
Profile (ALE / Ru etch split, POR 대비)
- RuO4 over/RIE+IBE trim (QYSFM_2): AASI/ASEI Δ-0.68/-0.90로 변동 최대, ACI 9.0 (POR 9.5) 소폭 하향
- Thermal ALE/Segmented E-C (QYSFM_11): AASI/ASEI Δ-0.42/-0.29, ACI 9.1 (POR 9.5) 소폭 하향
Yield (CMBSRP / VCHN Open·Short)
- RuO4 over/RIE+IBE trim: V1 Rc 76.8Ω(+3%), VA Rc 61.6Ω(-9%), CMBSRP Short 87%(-13%p), VCHN Open 74%(-26%p) → RuO4 과잉 산화 식각으로 line 단면적 손실, open 열화
- Thermal ALE/Segmented E-C: V1 Rc 65.8Ω(-12%), VA Rc 69.1Ω(+2%), CMBSRP 99%로 POR 동등, VCHN 97/99%로 POR 동등 → 전 item POR 동등
결론
- Thermal ALE/Segmented E-C 는 POR 대비 전 항목 동등 → 후보 조건, RuO4 over/RIE+IBE trim 는 Open 열화
- RuO4 over/RIE+IBE trim는 CMBSRP와 VCHN에서 같은 mode로 재현되어 split 기인으로 판단
- RuO4 over/RIE+IBE trim Open fail die 단면 분석 필요
LogicTD 오도윤