## Slide 1
SF0.7 KVED RXAJY071.65 ET results
●
평가목적 ; M1 HCLK demo평가 ET검증
●
평가결과 ;
Profile (LK depo / Trench etch split, POR 대비)
T3 (RXAJY_7): AASI/ASEI Δ+0.44/+0.50, ACI A측만 9.6으로 POR 대비 +1.6 확대 (B측 8.2 동등)
T4 (RXAJY_8): AASI/ASEI Δ+1.41/+1.52로 변동 최대, AMI 9.6/9.8 · ACI 9.4/9.7로 전 구간 +1.0~1.4 확대
HCLK/T21 (RXAJY_9): AASI/ASEI Δ-0.18/-0.11, AMI 8.7/9.2 · ACI 8.1/8.9로 POR과 근접
Yield (CMBSRP / VCHN Open·Short)
T3: CMBSRP 100/100%로 POR 동등, VCHN Open 50%(-50%p) · Short 79%(-21%p) → line보다 via 연결부 열화
T4: CMBSRP Short 70%(-30%p), VCHN Short 0%(-100%p) → CD 확대로 space 감소, bridge성 short 지배적
HCLK: CMBSRP Open 43%(-57%p), VCHN Open 27%(-73%p) → CD는 POR 수준이므로 LK 막질 변경에 따른 fill/계면 불량 의심
결론
POR 대비 전 항목 동등한 split 없음, fail mode는 split별로 구분됨 (T3 VCHN / T4 Short / HCLK Open)
T4·HCLK는 CMBSRP와 VCHN에서 같은 mode로 재현되어 split 기인으로 판단, HCLK Open fail die 단면 분석 필요
Ru fill TEM / FSAV TEM (Mx / Mx+1)
WAFER |  | POR(RXE1T_3) | RXAJY_7 | RXAJY_8 | RXAJY_9
LK depo |  | HDLK | HDLK | HDLK | HCLK
Trench etch |  | POR(-T3) | T3 | T4 | T21
AASI |  | 10.62 | 0.44 | 1.41 | -0.18
ASEI |  | 10.69 | 0.50 | 1.52 | -0.11
AMI |  | 8.6/8.4 | 8.4/8.8 | 9.6/9.8 | 8.7/9.2
ACI |  | 8.0/8.3 | 9.6/8.2 | 9.4/9.7 | 8.1/8.9
CMBSRP | Open | 100% | 100% | 100% | 43%
 | Short | 100% | 100% | 70% | 100%
VCHN | Open | 100% | 50% | 100% | 27%
 | Short | 100% | 79% | 0% | 100%