## Slide 1
KVKB QDTTJ.67 ET results
●
M3 AASI CD
WAFER | MEAN (nm) | 3σ (nm) | RANGE (nm) | Δ vs TARGET
W10(POR) | 25.97 | 1.37 | 4.00 | -0.03
W02 | 26.22 | 1.56 | 5.00 | +0.22
W22 | 26.22 | 1.54 | 4.72 | +0.22
W03 | 26.62 | 1.71 | 5.63 | +0.62
W13 | 26.46 | 1.64 | 4.90 | +0.46
POOLED | 26.30 | 1.68 | 5.63 | +0.30
Barrier/Cu 계면 HR-TEM / Cu DD via/trench X-SEM
●
평가목적 ; M3 etch MHM PVD 신규 chamber 호환 평가
●
평가결과 ;
POR 대비 Split B(MHM 22 nm) 진행 시 AASI CD 0.7 nm 상향. pMTS 기준 BCD 0.9nm 열화
- Split A(MHM22+OE85) AASI CD Δ+0.26 nm
- Split C(MHM22+pass) AASI CD Δ+0.50 nm
Line Rs median POR 대비 -3.2% 감소
ET 결과 MinA POR 대비 동등수준 / CMBSRP 2.8%p 열화, VCHN 2.0%p 열화, VMA 1.6%p 열화
ARDE 에 의해 narrow space 영역 punch-through 전조, CD 상향으로 short 열화 추정
TEM 상 MHM 잔존 두께 POR 11 nm / split 4~6 nm
Split A 조건 3 lot 재현성 확인 뒤 호환 가능 판단됨 (M3 DC 기준)

## Slide 2
M3 etch split condition
Split | WF# | 조건 | 비고
POR | W10 | TiN MHM 30 nm / POR etch | Reference
A | W02, W22 | MHM 22 nm + OE 85% | 단독 영향
B | W03 | MHM 22 nm | 보완 조건
C | W13 | MHM 22 nm + passivation 강화 | 후보 조건
EDS mapping (Cu/Si/O/Ta)
●
Note
ET: 49 die / WF, Kelvin chain 1k via 포함
동일 lot 분할 진행, 동일 chamber 사용